一、                               产品简介

萘系高效减水剂的主要成份为萘磺酸盐甲醛缩合物，有粉剂和水剂两大系列，它对于水泥粒子有很强的分散作用。对配制大流态砼，有早强、高强要求的现浇砼和予制构件，有很好的使用效果，可全面提高和改善混凝土的各种性能，广泛用于公路、桥梁、大坝、港口码头、隧道、电力、水利及工民建工程、蒸养及自然养护予制构件等。

二、物理性质

外   观：棕褐色液体（水剂）   黄褐色或褐色粉末（粉剂）

硫酸钠：高浓≤3%    中浓3%-10%     低浓≥10%

固含量：≥40%(水剂)      ≥90%（粉剂）

三、技术特点

1、减水率可达18%～28%，能在低水灰比的情况下明显提高水泥净浆流动度。

3、保持水灰比不变时，可大幅度提高混凝土的流动性，改善混凝土的和易性，提高钢筋与混凝土的握裹力。

4、在保持坍落度和强度基本不变的条件下，可节约水泥15%以上。

5、本产品有明显的早强、增强效果，在相同水泥用量和相同坍落度的条件下，混凝土1天强度提高50%以上，3天强度提高40%以上，7天强度提高30%以上，28天强度提高25%以上，且后期强度持续增长。

6、本产品不缓凝，不引气，且对水泥有广泛的适应性，能提高混凝土的抗压、抗拉、扛折强度及弹性模量等其它物理力学性能。

7、本产品能明显提高混凝土抗渗性能，对混凝土收缩无不良影响。

四  使用方法

1、建议掺量：1.0%～3.0%（占水泥和胶凝材料重量百分比）。

2、掺加方法：可与拌和水同时掺入，也可滞后于拌和水30～60秒加入。

3、使用本产品前需进行混凝土试配试验，以验证外加剂跟水泥的相容性。

4、拌合用水量应扣除本产品的含水量，其液体掺量根据水泥品种来确定。

5、产品浓度根据客户要求来确定，禁止与聚羧酸外加剂混合使用

五、售后服务

为确保产品达到预定效果，我们竭诚为工程应用单位提供免费技术咨询和现场技术服务